# AEROSOLCLUB

ОКП 23 8440 2                                                                                                            Группа  У 22

Зарегистрировано во

ВНИИ стандарт

-  _________ 2005 г.

- за №  ________________

- УТВЕРЖДАЮ:

- Генеральный директор

- “     “ ________  2005 г.

- Автоэмаль

- в аэрозольной упаковке.

- ТУ 2384-002-53975859-05

- Срок действия с      _________ 2005 г.

- РАЗРАБОТАНО:

- Технолог

-  _________ 2005 г.

г. Москва      2005 г.

Настоящие технические условия распространяются на автоэмаль в аэрозольной упаковке, предназначенную для окраски металлических, деревянных, и др. поверхностей.

Автоэмаль в аэрозольной упаковке, выпускаемая по настоящим техническим условиям, предназначается для оптовой и розничной торговли и относится к товарам хозяйственного назначения.

Автоэмаль в аэрозольной упаковке представляет собой смесь эмали алкидной быстросохнущей, разбавителя и пропеллента, помещенную в аэрозольную упаковку.

Средство огнеопасно, малотоксично.

Класс опасности – малоопасное.

Пример записи обозначения продукции при ее заказе и в документации другой продукции, в которой она может быть применена:

- «Автоэмаль в аэрозольной упаковке,

- ТУ 2384-002-53975859-05»

- Код ОКП: 23 8440 2.

- Технические требования.

  - Автоэмаль в аэрозольной упаковке должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

  - Применяемое сырье, указанное в рецептуре (технологическом регламенте), должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации завода изготовителя.

  - По своим физико-химическим показателям и показателям качества автоэмаль в аэрозольной упаковке должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| - Прочность и герметичность аэрозольной упаковки. - Работоспособность клапана аэрозольной упаковки. - Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 ºС, МПа (кгс/см2). - Массовая доля пропеллента, % - Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее - Время высыхания, при (202)С, час., не более - Адгезия пленки к металлу, балл, не более - Внешний вид поверхности, обработанной средством, балл, не менее | Должна выдерживать испытания. Должен выдерживать испытания. 0,2 (2,0) – 0,6 (6,0) Не менее 20 97 2,5 2 80 | ГОСТ Р 51697-2000 п.7.3 ГОСТ Р 51697-2000 п.7.4 ГОСТ Р 51697-2000 п.7.6 способ Б. ГОСТ Р 51697-2000 п.7.8 По п. 4.1 настоящих ТУ По п. 4.1 настоящих ТУ По п. 4.2 настоящих ТУ |

1.4 Требования к сырью

Сырье, применяемое при изготовлении товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке, должно соответствовать требованиям, указанным в нормативном или техническом документе на конкретное средство или группу однородной продукции.

1.5 Маркировка

1.5.1 Потребительская маркировка

1.5.1.1 Аэрозольная упаковка должна быть оформлена красочной печатью. Печать должна быть четкой и ясной, без перекосов. Текстовая часть должна быть выполнена типографским шрифтом.

1.5.1.2 Потребительская маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование и назначение средства (в наименовании слова «в аэрозольной упаковке» не наносятся);

- наименование страны и предприятия-изготовителя, товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии) и юридический адрес;

- способ применения;

- меры предосторожности;

- массу нетто;

- информацию об отсутствии озоноразрушающих хладонов (для продукции, не содержащей экологически опасные хладоны);

- обозначение нормативного или технического документа на средство;

- дату изготовления (месяц, год);

- срок годности;

- условия и правила утилизации;

- информацию о сертификации (при наличии);

- состав средства;

- штриховой код продукции (при наличии).

1.5.1.3 Дата изготовления может быть нанесена на любой части баллона любым методом, обеспечивающим прочтение информации.

1.5.1.4 Потребительская маркировка должна содержать следующие меры предосторожности и предупредительные надписи:

- «Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С!» (температура должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретное средство);

- «Не разбирать и не давать детям!»;

- «Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!» (для средств, отнесенных к 1-й или 2-й, или 3-й группе пожароопасности по [1]);

- «При распылении не переворачивать головкой вниз!» (для средств, содержащих в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух). 3.3.2 Транспортная маркировка

1.5.2.1 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков:

«Ограничение температуры» ( с указанием температуры в нормативном или техническом документе на конкретное средство), «Верх», «Беречь от нагрева».

1.5.2.2 Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, должна содержать:

- знак опасности по ГОСТ 19433 (класс 9, подкласс 9.1, чертеж 9, классификационный шифр 9113):

- группу и уровень пожароопасности по [1];

- предупредительную надпись «Огнеопасно!» (для средств, отнесенных к 1-й или 2-й, или 3-й группе пожароопасности по [I].

1.5.2.3 Маркировка, характеризующая продукцию, должна содержать:

- наименование средства;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес;

- обозначение нормативного или технического документа на средство;

- номер партии;

- количество единиц аэрозольных упаковок со средством и массу нетто аэрозольной упаковки со средством;

- срок годности и дату изготовления (месяц, год).

1.5.2.4 При маркировании транспортной тары допускается на один ярлык наносить знаки опасности, манипуляционные знаки и маркировку, характеризующую продукцию.

1.5.2.5 В групповую упаковку вкладывают маркировочный ярлык сверху или сбоку на любой хорошо просматриваемой стороне.

1.5.3 Информация для потребителя — по ГОСТ Р 51121.

1.6 Упаковка

1.6.1 Аэрозольная упаковка должна состоять из:

а) баллона аэрозольного алюминиевого моноблочного по ГОСТ 26220 или баллона аэрозольного жестяного сборного по [2].

Допускается по согласованию с потребителем использование баллонов с типоразмерами по утвержденной в установленном порядке конструкторской документации предприятия-изготовителя или других, по качеству не ниже указанных;

б) клапана, распылительной головки, колпачка по ГОСТ 26891 или других, по качеству не ниже указанных.

Колпачки должны легко сниматься, но не должны спадать.

1.6.2 Типы применяемых баллонов, вид их покрытия, состав для проверки химической стойкости наружного лакового покрытия баллона, типы клапанов, распылительных головок, колпачков и другие требования к ним должны быть указаны в нормативном или техническом документе на конкретное средство.

1.6.3 Упаковка товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319 и настоящего стандарта.

1.6.3.1 Для упаковывания заполненных средством аэрозольных упаковок применяют:

а) ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841 или аналогичные по прочности не ниже указанных по действующим нормативным или техническим документам;

б) групповую упаковку по ГОСТ 25776.

1.6.3.2 Ящики должны быть снабжены решетками или прокладками между рядами, обеспечивающими сохранность продукции.

1.6.3.3 Ящики из гофрированного картона с продукцией должны быть оклеены полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 или клеевой лентой на бумажной основе марки В по ГОСТ 18251, или другими материалами или скреплены другими способами, исключающими допуск к продукции без нарушения целостности упаковки.

1.6.3.4 Допускается применение сухой, чистой возвратной тары, обеспечивающей сохранность продукции в процессе транспортирования и хранения.

1.6.3.5 Упаковка продукции, предназначенной для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846 (позиция 53).

1.6.3.6 Масса брутто единицы транспортной тары с продукцией должна быть не более, кг:

20 — для ящика из гофрированного картона;

15 — для групповой упаковки.

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

2.1	Автоэмаль в аэрозольной упаковке огнеопасна. Помещения, в которых проводят работы по приготовлению автоэмали, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии со СНиП 2.04.05-91.

  - В производственных помещениях запрещается обращение с открытым огнем.

  - На рабочих местах необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты – спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками. Запрещается принимать пищу и курить в рабочем помещении.

  - Производство автоэмали в аэрозольной упаковке по пожароопасности относится к категории А.

Производственные помещения согласно ПЭУ относятся к классу В-1а, все электроустановки должны быть во взрывозащищенном исполнении.

  - Характеристика ингредиентов и продукта.

Таблица 2.

| Наименование вещества | ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Температура, С |  | Концентрационный предел распространения пламени, % |  | Класс опаснос-ти | Группа горю-чести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вспыш-ки | Самовоспла-менения | Нижний | Верхний |  |  |
| 1. Ксилол | 50 | 29 | 590 | 0,93 | 4,5 | 4 | ЛВЖ |
| 2. Скипидар | 300 | 34 | 300 | 0,8 |  | 4 | ЛВЖ |
| 3. Уайт-спирит | 300 | 43 | 260 | 1,4 | 7,4 | 4 | ЛВЖ |
| 4. Толуол | 50 | 4 | 536 | 1,3 | 6,7 | 4 | ЛВЖ |
| 5. Пропан-2-ол | 10 | 14 | 455 | 2 | 12 | 4 | ЛВЖ |
| 6.Метиленхлорид | 50 |  | 580 | 15,5* | 66* | 4 | ГЖ |
| 7.Бутанол | 10 | 34 | 345 | 1,7 | 2,0 | 4 | ЛВЖ |
| 8. Пропан | 300 | 510 | 580 | 2,1 | 9,5 | 4 | ГГ |
| 9. Бутан | 300 | 475 | 550 | 1,9 | 8,5 | 4 | ГГ |

* - в кислороде.

По степени воздействия на организм автоэмаль в аэрозольной упаковке малоопасна.

Средства пожаротушения: огнетушители химические пенные, порошковые и газовые, тонкораспыленная вода.

При превышении допустимых концентраций вредных веществ применяется противогаз марки А.

2.6. При работе с автоэмалью в аэрозольной упаковке следует соблюдать следующие меры предосторожности:

Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50С!

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

Не разбирать и не давать детям!

Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать!

Работать в хорошо проветриваемом помещении!

Использовать только по назначению!

Не вскрывать и не сжигать после использования!

  - Производство безотходное. Утилизации не подлежит.

  - Сброс загрязненных вод должен производиться в промышленную канализацию. Попадание в грунтовые воды не допускается.

  - Защита окружающей среды при производстве автоэмали в аэрозольной упаковке должна быть обеспечена герметизацией технологического оборудования, потребительской и транспортной тары.

  - Охрана атмосферного воздуха от загрязнения вредными веществами достигается соблюдением разработанных нормативов предельно допустимых выбросов.

  - Все работающие на данном производстве должны проходить предварительный и периодический медосмотры в соответствии с приказом МЗ и МП от 14.01.96 г №90.

- Приемка.

3.1 Средства принимают партиями.

За партию принимают количество продукции одного наименования, однородной по показателям качества, в потребительской таре одного типа и размера, в объеме не более суточной выработки.

3.2 Каждую партию следует сопровождать документом о качестве, включающим следующие данные:

а) наименование и назначение средства;

б) наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и товарный знак (при наличии);

в) дату изготовления;

г) номер партии;

д) количество упаковок в партии;

е) обозначение нормативного или технического документа на средство;

ж) результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества средства требованиям настоящего стандарта и нормативного или технического документа на конкретное средство;

з) штамп ОТК или подпись лица, ответственного за качество продукции.

3.3 Для контроля качества продукции из разных мест партии случайным образом отбирают выборку в объеме 3 % ящиков или групповых упаковок, но не менее трех.

3.4 Для проверки соответствия средств требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

3.5 Приемосдаточные испытания проводят на соответствие требованиям настоящего стандарта по 3.3; 3.4 и показателям 1 — 3 таблицы 1.

3.5.1 Если в выборке более 3 % аэрозольных упаковок не соответствуют требованиям 1.3 и 1.4, то проводят повторную проверку на удвоенной выборке. По результатам повторной проверки партию принимают, если количество аэрозольных упаковок, не соответствующих требованиям 1.3. и 1.4, составляет 3 % выборки и менее.

Партию бракуют, если в выборке более 3 % аэрозольных упаковок не соответствуют требованиям 3.3 и 3.4.

3.5.2 При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей 1 — 3 таблицы 1 проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.6 Периодические испытания на соответствие показателям 4, 5 таблицы 1 проводят один раз в квартал на партии продукции, прошедшей приемосдаточные испытания.

3.6.1 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.6.2 При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний их переводят в категорию приемосдаточных испытаний до получения положительных результатов испытаний не менее чем для трех партий подряд.

- Методы испытаний.

  - Определение потребительских показателей качества авто-эмали (время высыхания, адгезия пленки к металлу).

    - Оборудование и материалы:

Пластинки из стали по ГОСТ 16523-70 марки 08 КП или 08ПС, толщиной в пределах 0,5-1,0 мм, размером 50х100 мм;

Пластинки из черной жести по ТУ 14-1-3433-82, толщиной в пределах 0,25-0,28 мм, размером 20х150 мм;

Шкурка шлифовальная водостойкая по ГОСТ 10054-82, зернистостью М28, М40;

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание температуры (785) С с погрешностью не более 3%;

Секундомер механический по ГОСТ 5072-73 с емкостью секундной шкалы 60 с и ценой деления 0,20 с, класс точности 3;

Микрометр по ГОСТ 4381-80 с пределами измерения от 0 25 мм и ценой деления 0,002 мм;

Линейка по ГОСТ 427-75;

Часы.

    - Подготовка пластинок.

Стальные пластинки и пластинки из черной жести подготавливают по ГОСТ 8832-76 разд.3.

Баллон с авто-эмалью встряхивают в течение 1,0-2,0 мин после появления стука шариков и с расстояния 16-35 см направляют струю авто-эмали на пластинку и покрывают ее равномерным тонким слоем. Затем пластинки сушат в течение (240,5) ч при температуре 18-22 С. Толщина покрытия после высыхания должна быть в пределах 10-15 мкм.

    - Определение адгезии пленки проводят по ГОСТ 15140-78 методом решетчатых надрезов на стальных пластинках, подготовленных по п.4.2.2. Авто-эмаль считают выдержавшей испытание, если наблюдается незначительное отслаивание покрытия в виде точек вдоль линии надрезов или в местах их пересечения (до 5 % поверхности с каждой решетки).

    - Определение времени высыхания авто-эмали до степени 3 проводят по ГОСТ 19007-73. Авто-эмаль наносят согласно п.4.2.2 на стальную пластинку. Толщина покрытия после высыхания должна быть 10-15 мкм. Температура сушки 18-22 С.

  - Определение внешнего вида поверхности, обработанной средством.

    - Оборудование и материалы:

Стекло для фотографических пластинок по ГОСТ 683-85 размером 90х129 мм, 3 шт.;

Бязь хлопчатобумажная по ГОСТ 11680-76 размером 120х120 мм;

Секундомер механический по ГОСТ 5072-73 с емкостью секундной шкалы 60 с и ценой деления 0,20 с, класс точности 3;

Линейка по ГОСТ 427-75;

Вата по ГОСТ 1177-75 или ГОСТ 5556-81;

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-72;

Подставка для установки пластинки под углом 45;

Упаковки аэрозольные.

    - Проведение определения.

Перед проведением испытания стеклянные пластинки моют в теплой мыльной воде, затем промывают в чистой воде, вытирают, или высушивают при температуре (202) С.

Непосредственно перед обработкой пластинку протирают ватным тампоном, смоченным в спирте и вытирают насухо бязевой салфеткой. Для испытания используют три аэрозольные упаковки. Из каждого баллона наносят покрытие на одну стеклянную пластинку. Аэрозольную упаковку энергично встряхивают в течение 1,0-2,0 мин после появления стуков шариков и с расстояния 20-35 см распыляют средство на чистую поверхность стеклянной пластинки, покрывая ее равномерным тонким слоем. Пластинку с нанесенным покрытием устанавливают на подставку под углом 45 в защищенное от пыли место и сушат при температуре (202) С до степени 3 по ГОСТ 19007-73.

После высыхания пластинку рассматривают в проходящем свете.

    - Обработка результатов.

Оценку внешнего вида поверхности, обработанной авто-эмалью проводят по шкале, приведенной в табл. 3.

Таблица 3

| Внешний вид обработанной поверхности | Оценка, балл |
| --- | --- |
| Ровная глянцевая или полуглянцевая | 90 – 100 |
| Глянцевая или полуглянцевая с отдельными неровностями | 60 – 89 |
| Матовая или полуглянцевая, неровная | менее 60 |

За результат определения принимают среднеарифметическое значение 3-х определений, проводимых на трех пластинках из трех аэрозольных упаковок.

- Транспортировка и хранение.

5.1 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме авиационного и морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 На железнодорожном транспорте транспортирование продукции проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах.

5.3 Высота штабеля при транспортировании железнодорожным транспортом не должна превышать 2,5 м для картонных ящиков и 1,5 м — для групповых упаковок и возвратных картонных ящиков.

5.4 При транспортировании продукции в железнодорожных вагонах единицы транспортной тары формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

Способы и средства пакетирования должны быть изложены в нормативном или техническом документе на конкретное средство.

Допускается транспортировать продукцию в непакетированном виде (за исключением продукции, перевозимой мелкими отправками).

5.5 Речным транспортом продукцию транспортируют в контейнерах или транспортными пакетами.

5.6 Автотранспортом продукцию транспортируют в контейнерах, в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных осадков.

5.7 Транспортирование продукции, предназначенной для районов Крайнего Севера и отдаленных районов, следует проводить по ГОСТ 15846.

5.8 Температурный режим транспортирования и хранения должен быть указан в нормативном или техническом документе на конкретное средство.

5.9 Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

5.10 Высота штабеля при хранении в картонных ящиках не должна превышать 2,5 м, в групповой упаковке и возвратных картонных ящиках — 1,5 м.

5.11 Условия хранения должны соответствовать утвержденным в установленном порядке Правилам пожарной безопасности хранения препаратов в аэрозольной упаковке.

- Указания по применению.

Распылять при температуре не ниже +15С!

Способ применения:

1. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность;

2.Участки поверхности, не подлежащие обработке, смазать вазелином или покрыть бумагой;

3.Баллон энергично встряхивать в течение 2 мин после появления стука шариков;

4.Эмаль наносить при температуре не ниже 15С с расстояния 16-35 см равномерной струей;

5.Время высыхания при 20С 15 мин от пыли и 30 мин полное высыхание. Наносить не менее 2-х слоев с промежуточной сушкой 20 – 30 мин.

6. После обработки баллон перевернуть и продуть головку, нажимая на нее 3-4 с;

7. При засорении головки прочистить ее иглой, промыть растворителем или заменить.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем мер предосторожности, условий применения, хранения и транспортирования, установленных настоящими техническими условиями.

  - Гарантийный срок хранения устанавливается 24 месяца со дня изготовления продукции.

Срок годности устанавливается 24 месяца со дня изготовления продукции.

Приложение 1

к ТУ 2384-002-53975859-04

Перечень

Нормативно-технической документации,

на которую даны ссылки в настоящих

технических условиях

| # ГОСТ Р51697-2000 | Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия. |
| --- | --- |
| # ГОСТ 12.1.007-76 | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.004—91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.010—76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.018—93 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.044—89 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 12.4.021—75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 427-75 | Линейки металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 683-85 | Стекло для фотографических пластинок. Технические условия. |
| ГОСТ 4381-80 | Микрометры рычажные. Технические условия. |
| ГОСТ 10054-82 | Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. |
| ГОСТ 5072-79 | Секундомеры механические. Технические условия. |
| ГОСТ 16523-70 | Сталь листовая углеродистая качественная и обыкновенного качества общего назначения. |
| ГОСТ 11680-76 | Ткань хлопчатобумажная бязевой группы. Технические условия. |
| ГОСТ 8832-76 | Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. |
| ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания. |
| ГОСТ 15140-78 | Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. |
| ГОСТ 5556-81 | Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия. |
| ГОСТ 18300-72 | Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия. |
| ГОСТ 26220-84 | Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные |
| ГОСТ 26891—86 | Клапаны аэрозольные. Головки распылительные |
| ГОСТ Р 51121—97 | Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования |
| ТУ 14-1-3433-82 | Жесть черная горячекатанная. |